ГИДРОпро 1930

Высокопрочная эластичная гидроизоляционная лента для деформационных швов

Рекомендуемое применение

- гидроизоляция и защита конструкционных, «холодных», деформационных швов, трещин;

- гидроизоляция швов между жесткими и гибкими поверхностями, в том числе с очень большими подвижками;

- гидроизоляция колодцев и резервуаров с питьевой водой, а также в системах водоочистки и водоподготовки;

- гидроизоляция швов в конструкциях, выполненных из разных материалов: бетон, сталь, дерево, пластик;

- гидроизоляция горизонтальных и вертикальных швов, в т.ч.  в элементах конструкций с перепадом высот;

- гидроизоляция швов в конструкциях, подверженных воздействию агрессивных сред или морской воды.

Удлинение при разрыве 1000%	Температура эксплуатации от – 30С до + 90С

Предел прочности при растяжении более 14 МПа

Стойкость к атмосферным воздействиям       Стойкость к УФ

Для внутренних и внешних работ               Водонепроницаемость на прямое и обратное давление

Гражданское строительствоУстройство паркингов

Промышленность Тоннели Транспортное строительство Гидросооружения

Описание материала

ГИДРОпро 1930 – высокопрочная эластичная лента для гидроизоляции узлов, примыканий и швов различного назначения.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала | высокоэластичная лента на основе термопластичного эластомера |  |
| Цвет | Серый (RAL 7040) |  |
| Толщина материала, мм | 1 или 2 |  |
| Длина рулона, м | 20 |  |
| Твердость по Шору А, ед. | 87 |  |
| Температура эксплуатации, С | от – 30 до + 90 |  |
| Удлинение при разрыве, % | 1 мм | 2 мм |
|  | прим. 1000% | прим. 1000% |
| Предел прочности при растяжении в продольном направлении, МПа | ≥14,0 |  |
| Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа | ≥14,0 |  |
| Нагрузка при 25% удлинении в продольном направлении, Н/мм | ≥ 3,0 | ≥ 5,5 |
| Нагрузка при 50% удлинении в продольном направлении, Н/мм | ≥ 3,5 | ≥ 6,5 |
| Стойкость к УФ излучению, DIN EN ISO 4892-2 | соответствует |  |

Назначение

Обеспечение качественной герметизации деформационных швов, примыканий и холодных швов. Обеспечение герметичности разнородных соединений.

Применение ленты совместно с полимерными высокопрочными клеевыми составами для герметизации деформационных швов – надежное, технически обоснованное решение с целью защиты от протечек с возможность компенсации подвижек смежных конструкций.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.