МАСТЕРпро Грунт Концентрат

Универсальная концентрированная грунтовка на основе акриловых смол, предназначенная для приготовления грунтовочных составов для качественной подготовки оснований перед нанесением последующих материалов.

Рекомендуемое применение

- наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. минеральные основания;

- укрепляет поверхность, снижает и выравнивает впитывающую способность основания;

- предотвращает быструю потерю влаги из наливных промышленных полов и трещинообразование;

- для улучшения растекаемости и адгезии наливных промышленных полов, предотвращения образования воздушных пузырей;

- уменьшает расход краски, увеличивает её адгезию к основанию.

Температура применения от +10°С до +35°С        Расход 10-200 г/м2

Для внутренних и внешних работ Легкость нанесения

Гражданское строительство           Паропроницаемость

Описание материала

МАСТЕРпро Грунт Концентрат — концентрированный грунт на основе водной акриловой дисперсии, предназначенный для качественной подготовки оснований перед нанесением последующих материалов. Оптимально подходит для использования перед укладкой наливных цементных полов, а также перед оштукатуриванием или шпатлеванием.

Характеристики

| Свойства продукта |  |
| --- | --- |
| Тип материала | готовая к применению текучая жидкость |
| Цвет жидкости | белый |
| Цвет после отверждения | бесцветный |
| Основа | акриловая дисперсия на водной основе |
| Температура применения, °С | от +10° С до +35° С |
| Оптимальная температура применения, °С | +20°С |
| Плотность, г/см3, при +20°С | 1,0 ± 0,03 |
| Содержание сухого остатка, % | >35 |
| Время высыхания «на отлип» при +20°С, ч | 1 – 2 |
| Время минимальной межслойной выдержки при устройстве наливных полов при +20°С, ч | 3 – 4 |
| Пропорции при разведении водой, концентрат : вода, (по объему) | 1:5 – 1 :10 |
| Расход материала в чистом виде*, г/м2 | 10 - 100 |
| Средний расход материала в разбавленном виде, г/м2 | 100 - 200 |

* Материал не следует применять в неразведённом виде.

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от проникания:

1.2. Пропитка.

Принцип 2. Регулирование влагосодержания:

2.2. Пропитка.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.