ЗАЩИТАпро А25

Добавка для повышения водонепроницаемости и снижения проницаемости бетонных конструкций

Рекомендуемое применение:

При изготовлении бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками как на строительной площадке или на месте производства бетонной смеси, так и при производстве товарного бетона на растворобетонных узлах или при изготовлении сборных и монолитных конструкций в заводских условиях.

Расход 4-8 кг на 1 м3 	Повышение водонепроницаемости на 4 ступени

Морозостойкость           Применение с теплыми полами

Водонепроницаемость на прямое и обратное давление

Гражданское строительство Промышленность

Транспортное строительство

Описание материала

ЗАЩИТАпро А25 — комплексная сухая добавка, состоящая из активного тонкодисперсного наполнителя и комплекса активных химических добавок. Предназначена для повышения водонепроницаемости и добавляется в бетонную смесь на строительной площадке или на месте производства бетонной смеси. ЗАЩИТАпро А25 относится к добавкам, снижающим проницаемость и, как следствие,  увеличивающим водонепроницаемость готовой конструкции. Добавка может применяться при производстве товарного бетона, сборных и монолитных железобетонных конструкций из тяжелого, легкого бетона в гражданском, промышленном, транспортном и дорожном строительстве. Рекомендована для производства самоуплотняющихся бетонов.

Характеристики

| Свойства продукта |  |
| --- | --- |
| Внешний вид | Порошок от светло-бежевого до светло-коричневого цвета |
| Плотность, кг/м3 | 1050±100 |
| Влажность, % не более | 1 |
| Повышение водонепроницаемости W, ступеней, не менее | 4 |

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.