РЕМпро Нано

Тонкодисперсная сухая расширяющаяся смесь на основе цемента

Рекомендуемое применение

- изготовление инъекционных составов, предназначенных для инъектирования трещин и заполнения пустот в бетонных и каменных конструкциях;

- высокоточная цементация;

- анкеровка металлических элементов;

- монтаж металлоконструкций;

- изготовление бетонных и растворных высокоподвижных смесей с высокой ранней и конечной прочностью, в т.ч. применяемых для ремонта и устройства аэродромных и дорожных покрытий;

- кольматация и запечатывание пор и трещин в бетонных и железобетонных конструкциях;

- цементация железобетонных элементов и конструкционных стыков.

Прочность при сжатии более 52,5 МПа	Высокоподвижный составТемпература применения от +50С до +350С     Морозостойкость F1300

промышленность                                                  гражданское строительство

Описание материала

РЕМпро Нано — материал в виде сухой смеси, созданный на основе высокопрочного цемента и специальной добавки. При смешивании с водой образует реопластичную безусадочную смесь, предназначенную для инъекционных, кольматационных или иных работ. Подходит для изготовления высокоподвижных безусадочных строительных растворов и бетонов без введения дополнительных пластификаторов, а также бетонов с высокой ранней и конечной прочностью.   Температура применения-  от +5С и до +35С.

Материал выпускается в 3х модификациях, отличающихся между собой прочностью: РЕМпро Нано 50, РЕМпро  Нано 60, РЕМпро Нано 70.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип материала |  | Высокоподвижная тонкодисперсная смесь |  |  |
| Внешний вид |  | серый порошок |  |  |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 |  | 1475 ± 50 кг |  |  |
| Свойства свежеприготовленной смеси (В/Т – 0,31, условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 65 ± 5%) |  |  |  |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин |  | 30 |  |  |
| Подвижность, мм |  | 265 - 300 |  |  |
| Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 90 ± 5%) |  |  |  |  |
|  |  | Нано 50 | Нано 60 | Нано 70 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе. кг/м2ч0,5 |  | ≤ 0,2 |  |  |
| Прочность при сжатии, МПа | 1 сут | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 30 |
|  | 28 сут | ≥ 52,5 | ≥ 62,5 | ≥ 70 |
| Морозостойкость |  | ≥ F1 300 |  |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от проникания:

1.4. Бандаж устьев трещин.

1.5. Заполнение трещин.

Принцип 3. Восстановление бетона:

3.1. Нанесение ремонтного раствора ручным способом;

3.3. Нанесение ремонтного раствора механизированным способом.

Принцип 4. Усиление (упрочнение) конструкций:

4.5. Инъектирование в трещины, пустоты или полости

4.6. Заполнение трещин, пустот или полостей

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.

- Заключение о соответствии ремонтного материала на основе сухой строительной смеси Полипласт РЕМpro Нано 60 производства ООО «Полипласт-Юг» установленным требованиям и возможности его применения на аэродромах гражданской авиации Российской Федерации от 20.03.2024г.