ГИДРОпро ЭЛАСТ 2К+

Эластичное полимерцементное покрытие для гидроизоляции и защиты бетонных и железобетонных конструкций

Рекомендуемое применение

- для гидроизоляции и защиты вертикальных и горизонтальных конструкций, находящихся внутри или снаружи зданий, в т.ч. контактирующих с питьевой водой;

- для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой, плавательных бассейнов олимпийского класса, а также бассейнов прудовых хозяйств;

- для гидроизоляции колодцев и технических резервуаров;

- гидроизоляция гидротехнических сооружений, подверженных незначительным деформациям;

- для защиты бетона от карбонизации;

- для гидроизоляции деформируемых оснований и оснований, подверженных образованию статических трещин;

- для гидроизоляции эксплуатируемой кровли, террас и балконов с последующей укладкой плитки.

Толщина нанесения от 2 до 3 мм   Температура применения от +50С до +300С        Адгезия ≥1,0 МПа 		Эластичность – перекрытие трещин ≥ 1,5 мм

Водонепроницаемость при прямом ≥ W16 и обратном давлении ≥ W6

Контакт с питьевой водой	 Ручное и механизированное нанесение

Устройство паркингов   Промышленность

Гражданское строительство               Сельхоз промышленность

Транспортное строительство       Гидросооружения  Тоннели

Мосты и причалы

Описание материала

ГИДРОпро Эласт 2К+ — готовый к применению двухкомпонентный полимерцементный материал. При смешивании компонентов между собой позволяет получить удобный в работе состав, легко наносимый с помощью кисти, шпателя, макловицы или методом распыления.

Состав предназначен для гидроизоляции и защиты бетонных и железобетонных конструкций за счет создания эластичного однородного покрытия, которое работает при прямом и обратном давлении. После затвердевания материала образованное покрытие имеет высокие барьерные свойства, в т.ч. при низких температурах.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала | двухкомпонентная полимерцементная гидроизоляция |  |
| Внешний вид | компонент А - серый порошок компонент Б – белая жидкость |  |
| Толщина нанесения, мм | минимум 2 слоя по 1 мм |  |
| Максимальная фракция заполнителя, мм | 1,0 |  |
| Пропорции затворения, А:Б | 2,5:1 |  |
| Расход материала на 1 м2 для слоя 1 мм, кг | 1,25 – 1,50 |  |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 65 ± 5%) |  |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | ≥ 60 |  |
| Температура нанесения, С | от + 5 до + 30 |  |
| Относительная влажность воздуха при нанесении, % | до 80 |  |
| Температура эксплуатации, С | от - 50 до + 50 |  |
| Нанесение следующего слоя через, ч | 4 – 24 |  |
| Устройство отделочных слоёв через, сут. | ≥ 3 |  |
| Эксплуатация через, сут. | ≥ 7 |  |
| Окончательные свойства продукта (толщина пленки 2 мм) |  |  |
| Водонепроницаемость бетона с покрытием через 28 сут. | при прямом давлении | W20 |
|  | при обратном давлении | W8 |
| Способность перекрывать трещины (при толщине покрытия 2 мм), мм | при + 20С | ≥ 1,5 |
|  | при – 20С | ≥ 0,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | ≥ 80 |  |
| Прочность сцепления с бетоном через 28 сут., МПа | ≥ 1,0 |  |
| Паропроницаемость, Sd, м | < 5 |  |
| Диффузионная проницаемость для СО2, Sd, м | > 50 |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от проникания:

1.3 Покрытие;

1.8 Устройство мембран.

Принцип 2. Регулирование влагосодержания:

2.3 Покрытие.

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.1 Покрытие.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивного состояния:

7.1 Увеличение защитного слоя за счет дополнительного раствора или бетона.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.