ГИДРОпро 18

Цементный гидроизоляционный состав проникающего действия

Рекомендуемое применение

- для гидроизоляции резервуаров с технической и питьевой водой;

- для тоннелей и подпорных стен;

- для сооружений водоподготовки и водоочистки;

- для бассейнов;

- для ремонтов протечек в бетонных конструкциях, образовавшихся в процессе эксплуатации;

- для дополнительной защиты холодных швов.

Толщина нанесения от 2 до 3 мм   Температура применения от +50С до +350С        Прочность при сжатии ≥20 МПа 	 		Адгезия ≥2,0 МПаКонтакт с питьевой водой              Повышение водонепроницаемости на ≥ 3 ступени

Легко наносится валиком, кистью или шпателем         Водонепроницаемость на прямое и обратное давление

Ручное и механизированное нанесение Морозостойкость F1300

Описание материала

ГИДРОpro 18 — готовый к применению однокомпонентный состав проникающего действия в виде сухой смеси, созданный на основе цемента, специально подобранных заполнителей и специальных химических добавок. При смешивании с водой позволяет получить удобный в работе реопластичный состав, легко наносимый с помощью кисти, шпателя, макловицы или методом набрызга.

Состав предназначен для гидроизоляции и зашиты бетонных и железобетонных конструкций за счет уплотнения структуры бетона и повышения его водонепроницаемости вследствие образования нерастворимых кристаллов   в заполненных жидкостью капиллярах и порах в зоне обработанного бетона.

Работает при прямом и обратном давлении, подходит для наружных и внутренних работ, а также для   контакта с питьевой водой.

Характеристики

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Цвет | серый |
| Повышение марки водонепроницаемости бетона W, на кол-во ступеней | ≥ 3 |
| Сохраняемость подвижности смеси, мин | ≥ 30 |
| Морозостойкость | ≥ F1 300 |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., МПа | 20 |
| Прочность сцепления (адгезия) материала с основанием, МПа, 28 сут. | ≥ 2 |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от проникания:

1.3 Покрытие.

Принцип 2. Регулирование влагосодержания:

2.3 Покрытие.

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.1 Покрытие.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивного состояния

7.1 Увеличение защитного слоя за счет дополнительного раствора или бетона

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.