ЗАЩИТАпро 4180

Химически стойкое двухкомпонентное эпоксидное гидроизоляционное покрытие для защиты конструкций

Рекомендуемое применение

- водонапорные башни и резервуары для хранения воды;

- резервуары для хранения пищевых продуктов;

- внутренняя гидроизоляция резервуаров очистных сооружений (городских и промышленных);

- внутреннее покрытие городских коллекторов;

- металлические и железобетонные трубы;

- железобетонные конструкции – защита от воздействия углекислого газа, хлоридов и иных агрессивных химических соединений, способных привести к коррозии стальной арматуры в теле бетона.

Легко наносится валиком Температура применения от +100С до +350С

Адгезия 2,0 МПа Жизнеспособность 30 мин

Стойкость к атмосферным воздействиям стойкость к УФ

Для ручного и механизированного нанесения Контакт с питьевой водой

Тяжелая промышленность  Гражданское строительство

Химическая отрасль Промышленность Сельхоз промышленность Транспортное строительство Гидросооружения  Мосты и причалы

Описание материала

ЗАЩИТАпро 4180 — финишное двухкомпонентное химически стойкое гидроизоляционное покрытие для защиты строительных конструкций на основе модифицированных эпоксидных смол. Стойкое к истиранию, с долговременной устойчивостью к воздействию воды, растворов и химикатов.

Финишный слой: в системах защиты по металлу - совместно с грунтовкой ЗАЩИТАпро 4110, для защиты бетона – совместно с грунтовкой ЗАЩИТАпро 4170.

Характеристики

| Свойства продукта |  |
| --- | --- |
| Вид свежеприготовленного материала | Вязко-подвижная жидкость серого цвета |
| Вид поверхности | глянец, полуглянец |
| Плотность смеси, г/см3 | 1,75±0,05 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 100 |
| Соотношение компонентов: по весу | 5:1 |
| Жизнеспособность смеси при +20 °С, не менее, мин | 30 |
| Время выдержки (при толщине сухого слоя 300 µм) при +20 °С: Стойкость к пыли Стойкость к прикосновению Полное отверждение | 7 мин 11 часов 7 суток |
| Адгезия к бетонному основанию, не менее МПа | 2 |
| Ориентировочный расход, г/м2 при толщине сухого слоя 300 µм | 500-550 |
| Температура применения, °С | +10…+35 |
| Температура эксплуатации, °С | +120 °С (кратковременно до +150 °С) |
| Относительная влажность воздуха при нанесении, не более % | 85 |

Назначение

ЗАЩИТАпро 4180 применяется как гидроизоляционный состав в целях защиты строительных конструкций в тех случаях, когда требуется высокая химическая и механическая стойкость.

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от проникания:

1.3. Покрытие.

Принцип 2. Регулирование влагосодержания:

2.3 Покрытие.

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.1 Покрытие.

Принцип 6. Стойкость к химикатам:

6.1 Покрытие.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивного состояния:

7.1 Увеличение защитного слоя за счет дополнительного материала.

Принцип 8. Повышение электрического сопротивления:

8.2. Диэлектрическое покрытие.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.