ИНЖпро ЭП 2100

Инъекционный состав низкой вязкости на основе эпоксида для ремонта бетона и железобетона

Рекомендуемое применение

- для инъектирования и структурного склеивания при ремонте сухих трещин в бетоне, кирпичной кладке, камне и пр.;

- для заполнения пустот в строительных конструкциях;

- для герметизации дефектов в строительных конструкциях, подвергающихся ударным, динамическим и вибрационным нагрузкам;

- не применяется для устранения напорных течей.

Прочность при сжатии более 70 МПа	Низковязкий состав 200 мПа*с

Прочность при растяжении более 60 МПа

Температура применения от +50С до +350С     Контакт с питьевой водой

промышленность   гражданское строительство

Транспортное строительство

Описание материала

ИНЖпро ЭП 2100 – двухкомпонентный эпоксидный инъекционный состав низкой вязкости, не содержащий растворителей. Предназначен для инъектирования под давлением или подачи самотеком в трещины с целью восстановления конструкционной целостности дефектных участков.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Компонент А Жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета | Компонент Б Жидкость от темно-коричневого до черного цвета |
| Плотность при 200С, г/см3 | 1,0-1,1 |  |
| Вязкость при 200С, мПа*с | 200-300 |  |
| Жизнеспособность при 200С, мин не менее | 60 |  |
| Время полимеризации, ч не менее | 8 |  |
| Прочность при растяжении, МПа не менее | 60 |  |
| Прочность при сжатии, МПа не менее | 70 |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от проникания:

1.5. Заполнение трещин

Принцип 4. Усиление (упрочнение) конструкций:

4.5. Инъектирование в трещины, пустоты или полости

4.6. Заполнение трещин, пустот или полостей

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.