РЕМпро 60А

Материал для высокоточной цементации

Рекомендуемое применение

- высокоточная цементация оснований турбин, генераторов, компрессоров, прессов, станов горячей и холодной прокатки металла, насосов, дробилок и т. п.;

- омоноличивание стыков железобетонных конструкций;

- анкеровка стальных конструкций;

- подливка опор металлических и железобетонных конструкций;

- монтаж элементов в транспортном строительстве, в т.ч. барьерных ограждений;

- усиление конструкций методом увеличения сечения;

- заполнение полостей в бетонных и железобетонных конструкциях, каменной кладке, грунтах и основаниях;

- устройство подферменников;

- ремонт бетонных и железобетонных конструкций.

Наливной тип				Толщина нанесения 10-200 мм

Температура применения от +50С до +350С        Прочность при сжатии ≥70 МПаАдгезия ≥2,0 МПа					Морозостойкость F2200

Водонепроницаемость ≥ W16			Паропроницаемость

тяжелая промышленность                                      Транспортное строительство

Описание материала

РЕМпро 60А  представляет собой сухую смесь из высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок, содержащую гибкое неметаллическое армирующее волокно. После смешивания с водой образуется реопластичный литой гомогенный состав, который возможно применять методом укладки в опалубку на толщину от 10 до 200 мм (и более в случае добавлении крупного заполнителя)*. Не содержит хлоридов и металлических заполнителей.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала |  | наливной |
| Внешний вид |  | серый порошок |
| Класс по ГОСТ 56378 – 2015 |  | R4 |
| Толщина нанесения, мм |  | 10-200 |
| Максимальная фракция заполнителя, мм |  | 3,0 |
| Фибронаполнитель |  | гибкое неметаллическое армирующее волокно |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 |  | 2200 ± 50 кг |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 65 ± 5%) |  |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин |  | 30 |
| Подвижность, мм |  | 240 - 290 |
| Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 90 ± 5%) |  |  |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 |  | ≤ 0,2 |  |
| Прочность при сжатии, МПа | 1 сут | ≥ 25 |  |
|  | 28 сут | ≥ 70 |  |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 1 сут | ≥ 5,0 |  |
|  | 28 сут | ≥ 8,0 |  |
| Морозостойкость для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F1 1000 |  |
| Морозостойкость для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F2 300 |  |
| Водонепроницаемость |  | ≥ W16 |  |
| Прочность сцепления через 28 суток, МПа |  | ≥ 2,0 |  |

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.