РЕМпро Торкрет 50

Материал для сухого торкретирования

Рекомендуемое применение

- восстановление защитного слоя бетона;

- устранение дефектов строительства бетонных конструкций;

- гидроизоляция гидротехнических сооружений;

- крепление скальных стен и откосов;

- усиление бетонных конструкций;

- ремонт железнодорожных и автомобильных туннелей;

- усиление конструкций методом увеличения сечения;

- ремонт повреждений, возникших в результате воздействия агрессивных сред, износа и чрезмерной нагрузки.

Быстрый набор прочности	          Толщина нанесения до 400 мм за проход

Температура применения от +50С до +350С        Прочность при сжатии ≥50 МПаАдгезия ≥2,0 МПа					Морозостойкость F2300

Водонепроницаемость ≥ W16 			Механизированное нанесение

промышленность                                                      гражданское строительство

Описание материала

РЕМпро Торкрет 50 — ремонтный материал, созданный на основе высокомарочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок, содержащий неметаллическое гибкое армирующее волокно. Смешение с водой в оптимальном соотношении происходит непосредственно в процессе нанесения при помощи специальной установки сухого торкретирования. Образующаяся пластичная масса формируется в монолитный слой и уплотняется за счёт высокой скорости потока. РЕМпро Торкрет 50 является безусадочным как в твердом, так и в пластичном состоянии. Не содержит хлоридов. В затвердевшем состоянии представляет собой высокопрочный материал, обладающий высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью, устойчивый к истиранию и обладающий высокой адгезией к основанию. В процессе нанесения обладает пониженным отскоком на уровне 5-10%.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала | тиксотропный (для сухого торкретирования) |  |
| Внешний вид | серый порошок |  |
| Класс по ГОСТ 56378 – 2015 | R4 |  |
| Толщина нанесения, мм | до 400 мм (в зависимости от армирования) |  |
| Максимальная фракция заполнителя, мм | 3,0 |  |
| Фибронаполнитель | гибкое неметаллическое армирующее волокно |  |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 | 1900± 50 кг |  |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 65 ± 5%) |  |  |
| Подвижность, мм | 140-180 |  |
| Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 90 ± 5%) |  |  |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 | 0,4 |  |
| Прочность при сжатии, МПа | 1 сут | ≥ 20 |
|  | 28 сут | ≥ 50 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 1 сут | ≥ 3,5 |
|  | 28 сут | ≥ 6,5 |
| Морозостойкость для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде | ≥ F1 1000 |  |
| Морозостойкость для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде | ≥ F2 300 |  |
| Водонепроницаемость | ≥ W16 |  |
| Прочность сцепления через 28 суток, МПа | ≥ 2,0 |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 3. Восстановление бетонных и железобетонных конструкций:

3.3. Нанесение ремонтного раствора методом торкретирования.

Принцип 4. Усиление бетонных и железобетонных конструкций:

4.4. Увеличение сечения конструкций ремонтными растворами.

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.3. Устройство износостойкого слоя за счет ремонтного раствора.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивации:

7.1. Увеличение защитного слоя арматуры за счет нанесения дополнительного слоя ремонтного раствора;

7.2. Замена загрязненного или карбонизированного бетона.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.