ГИДРОпро 8.2

Бронирующее цементное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных и каменных конструкций

Рекомендуемое применение

- Для оснований, не подверженных деформациям;

- Для гидроизоляции заглубленных колодцев и резервуаров с питьевой водой;

- Для гидроизоляции горизонтальных (в т.ч. потолочных) конструкций очистных сооружений и конструкций, где необходима механическая стойкость;

- Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений.

Толщина нанесения от 2 до 3 мм  	      Прочность при сжатии ≥30 МПа

Для внутренних и наружных работ     Контакт с питьевой водой

Водонепроницаемость при прямом ≥ W16 и обратном давлении ≥ W2

Легко наносится валиком, кистью или шпателем

Ручное и механизированное нанесение Бронирующее покрытие

Устройство паркингов   Промышленность

Гражданское строительство

Транспортное строительство

Описание материала

ГИДРОпро 8/2 – однокомпонентный цементный гидроизоляционный состав с гидрофобными полимерными добавками, образующий жесткое гидроизоляционное покрытие, предназначенное для защиты недеформируемых каменных и бетонных оснований, подверженных постоянному контакту с водой, в том числе питьевой. После затвердевания материала образованное покрытие имеет высокие барьерные свойства, в т.ч. при низких температурах. Работает при прямом и обратном давлении, подходит для наружных и внутренних работ.

Характеристики

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Максимальная фракция заполнителя | 0,63 мм |
| Сохраняемость подвижности смеси, мин | ≥ 30 |
| Цвет | серый |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1450 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | ≥ 30 |
| Прочность при сжатии через 28 сут., МПа | ≥ 30 |
| Стойкость к агрессивным средам | стойкая |
| Водопоглощение, % | 3,0 |
| Марка по водонепроницаемости при прямом давлении | W 16 |
| Марка по водонепроницаемости при обратном давлении | W 2 |
| Контакт с питьевой водой | да |
| Адгезия через 28 сут., МПа, не менее | 1,2 |
| Марка по морозостойкости | ≥F1300 |
| Марка по морозостойкости контактной зоны | Fкз100 |
| Расход в 2 слоя (без давления воды), кг | ≈ 3,0 – 3,5 |
| Расход в 3 слоя (вода под давлением), кг | ≈ 4,50 – 5,25 |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от проникания:

1.3 Покрытие;

1.8 Устройство мембран.

Принцип 2. Регулирование влагосодержания:

2.3 Покрытие.

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.1 Покрытие.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивного состояния

7.1 Увеличение защитного слоя за счет дополнительного раствора или бетона.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.