МАСТЕРпро Латекс

Модифицирующая добавка на основе латекса для сухих строительных и штукатурных смесей.

Рекомендуемое применение

- Грунтовка и адгезионный слой для нанесения выравнивающих составов;

- Добавка для модификации растворов и штукатурок;

- Для повышения удобоукладываемости;

- Для снижения усадки и повышения водонепроницаемости;

- В стяжки для пола, растворные и кладочные смеси;

- Для повышения эластичности плиточного клея.

Температура применения от +10°С до +35°С Расход 0,4-0,8 кг на мешок 25кг

Применение с теплыми полами       Увеличение адгезии

Гражданское строительство                    Для внутренних и внешних работ

Описание материала

МАСТЕРпро Латекс – эластификатор (добавка) для сухих строительных и штукатурных смесей, применяемая в строительстве для создания адгезионных слоев и улучшения свойств строительных растворов.

Характеристики

| Свойства продукта |  |
| --- | --- |
| Тип материала | готовая к применению жидкость |
| Цвет | белый |
| Температура применения, °С | от +10° С до +35° С |
| Плотность, г/см3, при +20°С | 1,0 ± 0,03 |
| Содержание сухого остатка, % | >40 |

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.