ИНЖпро ПУ 2310

Инъекционный состав низкой вязкости на основе полиуретановых смол

Рекомендуемое применение

- выполнение долговременной герметизации статичных и подвижных трещин, швов бетонирования c шириной раскрытия от 0,15 мм и более (в т.ч. «докачка» ранее инъектированных вспенивающихся составов);

- заполнение пустот в строительных конструкциях;

- ремонт трещин в конструкциях, подверженных высоким деформационным нагрузкам;

- герметизация дефектов строительных конструкций, подвергающихся ударным, динамическим и вибрационным нагрузкам.

Прочность при разрыве 1,5 МПа 	Низковязкий состав 70 мПа*с

Удлинение при разрыве 100%	Температура применения от +50С до +350С

промышленность                          гражданское строительство

Транспортное строительство

Описание материала

ИНЖпро ПУ 2310 – двухкомпонентная инъекционная низковязкая смола на основе полиуретана, не содержащая растворителей, предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных элементов и герметизации трещин на объектах инфраструктурного, промышленно-гражданского строительства, в т.ч. в конструкциях, контактирующих с питьевой водой.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Компонент А Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета | Компонент Б Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета |
| Плотность при 200С, г/см3 | 0,9-1,2 | 1,04-1,14 |
| Вязкость при 200С, мПа*с | 200-400 | 10-25 |
| Жизнеспособность без взаимодействия с водой при 200С, мин не менее | 40 |  |
| Время полимеризации, ч не менее | 24 |  |
| Прочность при разрыве, МПа не менее | 1,5 |  |
| Удлинение при разрыве, % не менее | 100 |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от проникания:

1.5. Заполнение трещин.

Принцип 4. Усиление (упрочнение) конструкций:

4.5. Инъектирование в трещины, пустоты или полости;

4.6. Заполнение трещин, пустот или полостей.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.