РЕМпро 70

Материал тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона

Рекомендуемое применение

- ремонт бетонных и железобетонных строительных конструкций, восстановление геометрии;

- ремонт цементобетонных покрытий дорог и аэродромов, парковочных зон на открытом воздухе;

- ремонт элементов конструкций транспортного строительства, плит перекрытия, мостовых плит и оснований;

- ремонт сооружений морского и речного транспорта;

- ремонт конструкций механических цехов, особенно в местах воздействия минеральных масел, смазок;

- ремонт поврежденных элементов бетонных и железобетонных конструкций.

Тиксотропный тип			Толщина нанесения 5-50 мм

Температура применения от +50С до +350С        Прочность при сжатии ≥70 МПаАдгезия ≥2,0 МПа					Морозостойкость F2300

Водонепроницаемость ≥ W16 	           Ручное и механизированное нанесение

промышленность                                                  Транспортное строительство

Описание материала

РЕМпро 70 — ремонтный материал, созданный на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок, содержащий неметаллическую гибкую фибру. После смешивания с водой образует реопластичный тиксотропный состав, легко наносимый на поверхность конструкций без применения опалубки. РЕМпро 70 является безусадочным как в твердом, так и в пластичном состоянии. Не содержит хлоридов. В затвердевшем состоянии представляет собой высокопрочный материал, обладающий высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью, устойчивый к истиранию и обладающий высокой адгезией к основанию. Толщина нанесения в один слой от 5 до 50 мм. Температура применения от +5С и до +35С.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала |  | тиксотропный |
| Внешний вид |  | серый порошок |
| Класс по ГОСТ 56378 – 2015 |  | R4 |
| Толщина нанесения, мм |  | 5 - 50 |
| Максимальная фракция заполнителя, мм |  | 3,0 |
| Фибронаполнитель |  | гибкий неметаллический |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 |  | 1900 ± 50 кг |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 65 ± 5%) |  |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин |  | 30 |
| Подвижность, мм |  | 120 - 160 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 |  | ≤ 0,4 |  |
| Прочность при сжатии, МПа | 1 сут | ≥ 30 |  |
|  | 28 сут | ≥ 70 |  |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 1 сут | ≥ 4,5 |  |
|  | 28 сут | ≥ 7,5 |  |
| Морозостойкость для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F1 1000 |  |
| Морозостойкость для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F2 300 |  |
| Водонепроницаемость |  | ≥ W16 |  |
| Прочность сцепления через 28 суток, МПа |  | ≥ 2,0 |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 3. Восстановление бетонных и железобетонных конструкций:

3.1. Нанесение ремонтного раствора ручным способом;

3.3. Нанесение ремонтного раствора методом торкретирования.

Принцип 4. Усиление бетонных и железобетонных конструкций:

4.4. Увеличение сечения конструкций ремонтными растворами.

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.3. Устройство износостойкого слоя за счет ремонтного раствора.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивации:

7.1. Увеличение защитного слоя арматуры за счет нанесения дополнительного слоя ремонтного раствора;

7.2. Замена загрязненного или карбонизированного бетона.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.