ЗАЩИТАпро 230

Средство по уходу за свежеуложенным бетоном, раствором и промышленными напольными покрытиями на цементной основе.

Рекомендуемое применение

Материал применяют в соответствии с технологическими требованиями по уходу за:

- свежеуложенной бетонной и растворной смесью;

- бетонными полами с упрочненным верхним слоем;

- наливными профессиональны промышленными полами на цементной основе;

- ремонтными материалами при ремонте и восстановлении бетонных конструкций.

Температура применения от +5°С до +40°С Расход 100 г/м2

Для внутренних и внешних работ Легкость нанесения

Для ручного и механизированного нанесения Применение с теплыми полами

Гражданское строительство Промышленность

Устройство паркингов

Описание материала

ЗАЩИТАпро 230 — готовое к использованию средство по уходу за свежеуложенным бетоном, раствором и промышленными напольными покрытиями на цементной основе. Предназначено для защиты и ухода за свежеуложенными бетонными и растворными покрытиями на основе цемента, а также для полов с верхним упрочненным слоем.  Не содержит органических растворителей, практически не имеет запаха.

Характеристики

| Свойства продукта |  |
| --- | --- |
| Тип материала | готовая к применению эмульсия на водной основе |
| Цвет | молочно-белый |
| Температура применения, °С | от +5°С до +40°С |
| Плотность, г/м3, при +20°С | 0,99 ± 0,03 |
| Принцип действия | защита бетонных поверхностей от быстрого испарения воды за счёт образования поверхностной мембраны |
| Расход материала, г/м2 | 100 - 120 |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 2. Регулирование влагосодержания:

2.3 Покрытие (мембрана).

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.