МАСТЕРпро Мидл Фикс - усиленный цементный плиточный клей с повышенной стойкостью к сползанию и увеличенным открытым временем, предназначенный для внутренних и наружных работ по укладке напольной и настенной плитки крупного формата, армированный полимерной фиброй. Класс С2ТЕ согласно ГОСТ Р 56387 – 2018.

Рекомендуемое применение

- все типы плитки с нормальным и низким водопоглощением (керамическая плитка одинарного и двойного обжига, клинкерная, фарфоровая, терракотовая плитка и т. д.);

- не чувствительный к прокрашиванию натуральный и искусственный камень (гранит, керамогранит и т. д.);

- крупноформатная плитка и камень;

- облицовка плиткой стен и полов внутри и снаружи помещений;

- укладка плитки на бетон, ячеистый бетон, кирпич;

- укладка плитки на цементные основания;

- укладка плитки на предварительно загрунтованные гипсовые штукатурки, гипсокартон и ангидритные стяжки;

- укладка плитки на цементные и акриловые гидроизоляционные слои;

- укладка плитки на полы с подогревом, а также в хамамах и саунах с температурой до 80 °С;

- укладка плитки в плавательных бассейнах, частных и общественных душевых;

- укладка плитки поверх существующих плиточных облицовок;

- укладка плитки в помещениях с высокой пешеходной нагрузкой (торговые центры, медицинские

- учреждения, и т. д.).

Жизнеспособность 180 мин Применение с теплыми полами

Адгезия ≥1,5 МПа Морозостойкость F 150

Пешеходные нагрузки через 24 ч     Затирка швов через 24 ч

Для внутренних и внешних работ

Описание материала

МАСТЕРпро Мидл Фикс – сухая клеевая смесь на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок. После замешивания позволяет получить тиксотропный с высокой стойкостью к сползанию клей, обладающий   улучшенными техническими характеристиками и повышенным «открытым временем» для комфортной работы. Соответствует классу С2ТЕ согласно классификации ГОСТ Р 56387 - 2018. Применяется для укладки облицовочных плит из керамогранита, натурального и природного камня.

Характеристики

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1590 |
| Цвет | серый |
| Температура эксплуатации | -50°С до +80°С |
| Пешеходная нагрузка, час | 24 |
| Группа горючести | НГ (ГОСТ 30244) |
| Время корректировки, мин | ≥ 30 |
| Открытое время, мин | ≥ 30 |
| Жизнеспособность (время потребления), мин | ≥ 180 |
| Стойкость к сползанию, мм | ≤ 0,5 |
| Затирка швов через, час | 24 |
| Температура при монтаже, °C | от +5 до +35 |
| Класс клея | C2 TE |
| Адгезия через 28 суток, МПа | ≥1.5 |
| Прочность клеевого соединения после выдержки в водной среде, МПа | ≥ 1 |
| Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа | ≥1 |
| Прочность клеевого соединения после выдержки при высоких температурах, МПа | ≥1 |
| Морозостойкость | F150 |

Назначение

Клеевая смесь на цементном вяжущем в соответствии с ГОСТ Р 56387-2018.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.

- ГОСТ Р 56387-2018.  Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия.