РЕМпро 40

Материал для неконструкционного ремонта бетона

Рекомендуемое применение

- ремонт мелких дефектов и чистовая отделка бетонных и железобетонных конструкций, выравнивание полов гражданских и промышленных объектов при легких и средних нагрузках;

- ремонт и выравнивание бетонных и железобетонных конструкций: кромок ступеней лестниц, рамп, градирен, эстакад, мостов, пандусов, дебаркадеров, бетонных опор и балок, подъездных эстакад, рустов, ригелей, плит перекрытий;

- ремонт защитного слоя колонн, углов, кромок балконов, перемычек;

- ремонт каналов и гидротехнических сооружений без устройства опалубки;

Тиксотропный тип				Толщина нанесения 3-30 мм

Для ручного и механизированного нанесения

Температура применения от +50С до +350С            Прочность при сжатии ≥40 МПаАдгезия ≥1,5 МПа					Морозостойкость F2200

Водонепроницаемость ≥ W12 			Контакт с питьевой водой

промышленность                                                                  гражданское строительство

Описание материала

РЕМпро 40 — ремонтный материал в виде сухой смеси, созданный на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка, специальных добавок и гибкой неметаллической фибры. При смешивании с водой образует реопластичный тиксотропный гомогенный состав, легко наносимый на поверхность конструкций без применения опалубки. Материал является безусадочным как в твердом, так и в пластичном состоянии. Не содержит металлических заполнителей и хлоридов. В затвердевшем состоянии представляет собой высокопрочный материал, обладающий высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью, устойчивый к истиранию и обладающий высокой адгезией к основанию.  Максимальная фракция заполнителя - 0,63 мм. Толщина нанесения в один слой - от 3 до 30 мм. Температура применения - от +5°С и до +35°С.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала |  | тиксотропный |
| Внешний вид |  | серый порошок |
| Класс по ГОСТ 56378 – 2015 |  | R2 |
| Толщина нанесения, мм |  | 3 - 30 |
| Максимальная фракция заполнителя, мм |  | 0,63 |
| Фибронаполнитель |  | гибкий неметаллический |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 |  | 1600 ± 50 кг |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 65 ± 5%) |  |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин |  | 30 |
| Подвижность, мм |  | 140 - 190 |
| Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 90 ± 5%) |  |  |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 |  | ≤ 0,4 |  |
| Прочность при сжатии, Мпа | 1 сут | ≥ 10 |  |
|  | 28 сут | ≥ 40 |  |
| Прочность на растяжение при изгибе, Мпа | 1 сут | ≥ 3,0 |  |
|  | 28 сут | ≥ 5,0 |  |
| Морозостойкость для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F1 300 |  |
| Морозостойкость для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F2 200 |  |
| Водонепроницаемость |  | ≥ W12 |  |
| Прочность сцепления через 28 суток, МПа |  | ≥ 1,5 |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 3. Восстановление бетонных и железобетонных конструкций:

3.1. Нанесение ремонтного раствора ручным способом;

3.3. Нанесение ремонтного раствора методом торкретирования;

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.3. Устройство износостойкого слоя за счет ремонтного раствора.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивации:

7.1. Увеличение защитного слоя арматуры за счет нанесения дополнительного слоя ремонтного раствора;

7.2. Замена загрязненного или карбонизированного бетона.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.