РЕМпро 0,5

Материал для неконструкционного ремонта бетона. Высокопрочный состав для ремонта  и тонкослойной финишной отделки.

Рекомендуемое применение

- ремонт бетонных и железобетонных строительных конструкций, восстановление геометрии;

- тонкослойная чистовая финишная отделка бетонных и железобетонных конструкций;

- выравнивание поверхности перед нанесением защитных, отделочных и других покрытий;

- устранение дефектов после распалубки;

- ремонт железобетонных изделий, в том числе – балок пролётных строений.

Тиксотропный тип				Толщина нанесения 0,5-7 мм

Температура применения от +50С до +350С        Прочность при сжатии ≥30 МПаАдгезия ≥1,2 МПа					Морозостойкость F1300

Водонепроницаемость ≥ W12 			Контакт с питьевой водой

Описание материала

РЕМпро 05 — ремонтный материал в виде сухой смеси, созданный на основе высокопрочного цемента и  специально подобранного заполнителя, содержащий особые добавки и гибкое неметаллическое армирующее волокно. При смешивании с водой образует реопластичный тиксотропный гомогенный состав, легко наносимый на поверхность конструкций без применения опалубки. РЕМпро 05 является безусадочным как в твердом, так и в пластичном состоянии. Не содержит металлических заполнителей и хлоридов. Максимальная фракция заполнителя - 0,315 мм. Толщина нанесения в один слой - от 0,5 до 7 мм. Температура применения - от +5С  до +35С.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала |  | тиксотропный |
| Внешний вид |  | серый порошок |
| Класс по ГОСТ 56378 – 2015 |  | R2 |
| Толщина нанесения, мм |  | 0,5 – 7,0 |
| Максимальная фракция заполнителя, мм |  | 0,315 |
| Фибронаполнитель |  | гибкое неметаллическое армирующее волокно |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 |  | 1550 ± 50 кг |
| Свойства свежеприготовленной смеси |  |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин |  | 30 |
| Подвижность, мм |  | 140-190 |
| Свойства затвердевшего материала |  |  |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 |  | ≤ 0,4 |
| Прочность при сжатии, МПа | 1 сут | ≥ 10 |
|  | 28 сут | ≥ 30 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 1 сут | ≥ 1,5 |
|  | 28 сут | ≥6,0 |
| Морозостойкость для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F1 300 |
| Морозостойкость для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | - |
| Водонепроницаемость |  | ≥ W12 |
| Прочность сцепления через 28 суток, МПа |  | ≥ 1,2 |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от  проникания:

1.5 Заполнение трещин.

Принцип 3. Восстановление бетонных и железобетонных конструкций:

3.1. Нанесение ремонтного раствора ручным способом;

3.3. Нанесение ремонтного раствора методом торкретирования.

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.3. Устройство износостойкого слоя за счет ремонтного раствора.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивации:

7.1. Увеличение защитного слоя арматуры за счет нанесения дополнительного слоя ремонтного раствора;

7.2. Замена загрязненного или карбонизированного бетона.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.