ГИДРОпро ПУ 1940

Двухкомпонентный полиуретановый клеевой состав тиксотропного типа.

Рекомендуемое применение

- соединение несущих и ремонтируемых бетонных элементов, колонн, бордюров;

- для скрепления различного рода строительных материалов, в том числе дерева, алюминия, стекла;

- укрепление входов для инъектирования;

- склеивание пластин;

- крепление стальных балок;

- в качестве анкеровочного состава в бетонных и кирпичных стенах;

- фиксация прорезиненных лент и лент на основе термопластичных полимеров, шпонок и адгезионных пакеров;

- восстановление и укрепление железобетонных конструкций, кирпичной кладки, натурального и искусственного камня;

- ремонт бетонных конструкций;

- для приклеивания и затирки швов керамической плитки, клинкерной плитки, мрамора, гранита и химстойкой керамики;

- выравнивание поверхностей перед нанесением полимерных защитных покрытий на полиуретановой основе.

Прочность при сжатии на 1 сутки более 45 МПа Адгезия более 4 МПа

Стойкость к атмосферным воздействиямСтойкость к УФ

Для внутренних и внешних работ Водонепроницаемость на прямое и обратное давление

Гражданское строительствоУстройство паркинговПромышленность Тоннели Транспортное строительство Гидросооружения

Описание материала

ГИДРОпро ПУ 1940 – двухкомпонентный тиксотропный полиуретановый клей, предназначенный для приклеивания различных элементов, в т.ч. полимерных гидроизоляционных лент, а также для быстрого ремонта бетонных конструкций, анкеровки закладных элементов и для выравнивания поверхностей перед нанесением полимерных защитных покрытий на основе полиуретанов.  Обладает высокой механической и химической стойкостью.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала | двухкомпонентный полиуретановый клей |  |
| Цвет | серый |  |
| Температура применения, °С | от +5 до + 40 |  |
| Плотность смеси компонентов, кг/дм3 | 1,8 – 2,0 |  |
| Жизнеспособность смеси компонентов при 23°С, не менее мин | 45 |  |
| Предел прочности при сжатии, 7 сут., МПа | ≥ 75 |  |
| Адгезия к бетону, МПа | увлажненное основание | сухое основание |
|  | 2,5 | 4 |

Назначение

Приклеивание различных элементов, в т.ч. полимерных гидроизоляционных лент, а также быстрый ремонт бетонных конструкций, анкеровка закладных элементов и выравнивание поверхностей перед нанесением полимерных защитных покрытий любого типа.

Применение высокопрочных полимерных клеевых составов совместно с полимерными гидроизоляционными лентами для герметизации трещин и швов (в т.ч. деформационных) – надежное, технически обоснованное решение с целью защиты от протечек с возможность компенсации подвижек смежных конструкций.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.