ГИДРОпро 16

Сверхбыстротвердеющий гидроизоляционный состав для устранения активных протечек.

Рекомендуемое применение

- для быстрого устранения активных протечек;

- для быстрой обжимки труб и прочих коммуникаций;

- для быстрой зачеканки швов блоков ФБС;

- для быстрой заделки отверстий в местах крепления опалубки;

- для быстрых ремонтов основания перед нанесением гидроизоляционных материалов компании «Полипласт».

Прочность при сжатии ≥20 МПа 	Прочность на изгиб ≥7 МПа

Адгезия ≥2 МПа			Морозостойкость F1100

Водонепроницаемость ≥ W14	Температура применения от +50С до +350С

Гидросооружения Транспортное строительство        Тоннели

Промышленность          Гражданское строительство

Описание материала

ГИДРОpro 16 – сверхбыстротвердеющий ремонтно-гидроизоляционный состав («гидропломба») на основе цемента для устранения активных протечек и иных работ, требующих высокую скорость набора прочности. Работает при прямом и обратном давлении, применяется для наружных и внутренних работ. Подходит для контакта с питьевой водой.

Характеристики

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Внешний вид | Серый порошок |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм | 0,63 |
| Прочность при сжатии через 28 сут., МПа | ≥ 50 |
| Прочность на изгиб через 28 сут., МПа | ≥ 7 |
| Водопоглощение ,% | 2,5 |
| Марка по водонепроницаемости | ≥ W 14 |
| Прочность сцепления (адгезия) материала с основанием, МПа, 28 сут. | ≥ 2,0 |
| Марка по морозостойкости | ≥ F1300 |
| Марка по морозостойкости контактной зоны | ≥ Fкз300 |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от проникания:

1.4. Бандаж устьев трещин;

1.5. Заполнение трещин.

Принцип 2. Регулирование влагосодержания:

2.3 Покрытие.

Принцип 3. Восстановление бетонных и железобетонных конструкций:

3.1. Нанесение ремонтного раствора ручным способом.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.