РЕМпро 1280 АРМ

Материал наливного типа для ремонта бетона в сжатые сроки и/или при пониженных температурах, содержащий жесткую металлическую фибру

Рекомендуемое применение

- ремонт железобетонных изделий и конструкций общестроительного и специального назначения, в том числе контактирующих с питьевой водой (резервуары питьевой воды);

- ремонт покрытий автомобильных дорог и мостов, пролетных строений, взлетно-посадочных полос аэродромов, бетонных покрытий парковочных зон;

- ремонт промышленных полов стен, фундаментов под оборудование в помещениях и на открытых площадках, подвергающихся высоким механическим нагрузкам, а также воздействию агрессивных сред (минеральные масла, смазки и т.п.);

- для омоноличивания металлических конструкций, оборудования и закрепления металлических элементов в конструкциях.

Наливной тип					Толщина нанесения 10-100 мм

Температура применения от -100С до +300С            Мосты и причалы

промышленность

Прочность при сжатии через 2 часа ≥35 МПа, через 28 суток ≥80 МПа

Адгезия ≥2,0 МПа			                    	Морозостойкость F2200

Водонепроницаемость ≥ W16 	                           Сверхбыстрый набор прочности

Описание материала

РЕМпро 1280 АРМ — ремонтный материал на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок, содержащий гибкую неметаллическую и жесткую металлическую фибру. При смешивании с водой образует реопластичную безусадочную смесь наливного типа, применяемую для ремонта и восстановления конструкций, где необходимо использовать состав с высокой текучестью, а также для конструкций, подверженных высоким динамическим нагрузкам.   РЕМпро 1280 АРМ является безусадочным как в твердом, так и в пластичном состоянии. Применение состава наиболее актуально в случаях, когда необходим ранний набор прочности материала. Не содержит металлических заполнителей и хлоридов. В затвердевшем состоянии представляет собой высокопрочный материал, обладающий высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью, устойчивый к истиранию и обладающий высокой адгезией к основанию.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип материала |  | наливной |  |
| Внешний вид |  | серый порошок |  |
| Класс по ГОСТ 56378 – 2015 |  | R4 |  |
| Толщина нанесения, мм |  | при Т от – 100С до + 100С | 20 - 100 |
|  |  | при Т от + 100С до + 300С | 10 - 70 |
| Максимальная фракция заполнителя, мм |  | 3,0 |  |
| Фибронаполнитель |  | гибкий неметаллический и жесткий металлический |  |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 |  | 2100 ± 50 кг |  |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 65 ± 5%) |  |  |  |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси, л |  | 0,13 – 0,15 |  |
| Количество воды на мешок 25 кг, л |  | 3,25 – 3,75 |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин |  | 15 |  |
| Подвижность, мм |  | 180-250 |  |
| Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 90 ± 5%) |  |  |  |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 |  | ≤ 0,2 |  |
| Прочность при сжатии, МПа | 2 ч | ≥ 30 |  |
|  | 4 ч | ≥ 40 |  |
|  | 1 сут | ≥ 50 |  |
|  | 28 сут | ≥ 80 |  |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 2 ч | ≥ 10 |  |
|  | 4 ч | ≥ 12 |  |
|  | 1 сут | ≥ 14 |  |
|  | 28 сут | ≥ 16 |  |
| Морозостойкость для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F1 1000 |  |
| Морозостойкость для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F2 200 |  |
| Водонепроницаемость |  | ≥ W16 |  |
| Прочность сцепления через 28 суток, МПа |  | ≥ 2,0 |  |
| Модуль упругости, ГПа |  | ≥ 20 |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 3. Восстановление бетонных и железобетонных конструкций:

3.1. Нанесение ремонтного раствора ручным способом;

3.3. Нанесение ремонтного раствора методом торкретирования;

Принцип 4. Усиление бетонных и железобетонных конструкций:

4.4. Увеличение сечения конструкций ремонтными растворами.

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.3. Устройство износостойкого слоя за счет ремонтного раствора.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивации:

7.1. Увеличение защитного слоя арматуры за счет нанесения дополнительного слоя ремонтного раствора;

7.2. Замена загрязненного или карбонизированного бетона.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.

- Заключение о соответствии ремонтного материала на основе сухой строительной смеси Полипласт РЕМpro 1280 производства ООО «Полипласт-Юг» установленным требованиям и возможности его применения на аэродромах гражданской авиации Российской Федерации от 20.03.2024г.