МАСТЕРпро РС 300

Материал для финишного выравнивания и ремонта бетона.

Рекомендуемое применение

- выравнивание бетонных и железобетонных конструкций;

- ремонт стенок каналов и гидротехнических сооружений без устройства опалубки;

- ремонт защитного слоя колонн, углов, кромок балконов, перемычек;

- ремонт мелких дефектов и чистовая отделка бетонных и железобетонных конструкций;

- устранение мелких дефектов, выравнивание полов гражданских и промышленных объектов при легких и средних нагрузках.

Тиксотропный тип				Толщина нанесения 3-30 мм

Прочность при сжатии ≥33 МПа                        Прочность на растяжении ≥3,0 МПаВодонепроницаемость ≥ W8                         Адгезия ≥1,5 МПа			Морозостойкость F1300

Описание материала

МАСТЕРпро РС 300 — ремонтный материал в виде сухой смеси, созданный на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка, специальных добавок и гибкой полимерной фибры. При смешивании с водой образует тиксотропный гомогенный состав, легко наносимый на поверхность вертикальных, горизонтальных и потолочных конструкций без применения опалубки.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала | тиксотропный |  |
| Внешний вид | серый порошок |  |
| Толщина нанесения, мм | 3 - 30 |  |
| Максимальная фракция заполнителя, мм | 0,63 |  |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 | 1600 ± 50 кг |  |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 65 ± 5%) |  |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | ≥ 30 |  |
| Подвижность (расплыв конуса, 15 встряхиваний), мм | 140 – 190 |  |
| Свойства свежеприготовленной смеси (КНТ: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 65 ± 5%) |  |  |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 | 0,2 |  |
| Прочность при сжатии, МПа | 1 сут | ≥ 8 |
|  | 28 сут | ≥ 33 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 1 сут | ≥ 1,0 |
|  | 28 сут | ≥ 3,0 |
| Морозостойкость | ≥ F1 300 |  |
| Водонепроницаемость | ≥ W8 |  |
| Прочность сцепления через 28 суток, МПа | ≥ 1,5 |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 3. Восстановление бетонных и железобетонных конструкций:

3.1. Нанесение ремонтного раствора ручным способом;

3.3. Нанесение ремонтного раствора методом торкретирования;

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.3. Устройство износостойкого слоя за счет ремонтного раствора.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивации:

7.1. Увеличение защитного слоя арматуры за счет нанесения дополнительного слоя ремонтного раствора;

7.2. Замена загрязненного или карбонизированного бетона.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. 
ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.