ГИДРОпро ПУ 1470

Эластичный влагостойкий атмосферостойкий полиуретановый герметик для швов

Рекомендуемое применение

- Герметизация и склеивание большинства строительных материалов, кроме битумных и смолистых материалов, а также пластмасс, содержащих пластификаторы;

- Герметизация швов внутри и снаружи помещений: в полах, стенах, потолках, оконных и дверных проёмах;

- Герметизация в зданиях, сооружениях и ж/б конструкциях;

- Заполнение швов между различными материалами - дерево, алюминий и ПВХ-рамы;

- При монтаже систем поверхностного и внутреннего водоотвода;

- Приклеивание расширяющегося профиля для узловой гидроизоляции.

Температура применения от +50С до +400С   Прочность на разрыв до 2,0 МПа

Подвижка швов 25%			     Удлинение при разрыве 600%

Устройство паркингов   Промышленность сельхоз промышленность

Гражданское строительство    Транспортное строительство

Мосты и причалы

Описание материала

ГИДРОпро ПУ 1470 — однокомпонентный влагостойкий полиуретановый герметик в виде тиксотропной пасты, предназначенный для швов шириной от 5 до 40 мм. Герметик отверждается до эластичной и прочной массы за счёт влаги воздуха.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала | Однокомпонентный полиуретановый герметик |  |
| Внешний вид | паста серого, белого, чёрного или коричневого цвета |  |
| Температура применения, С | оптимальная | от +5 до +35 |
|  | допустимая | от -15 до +40 |
| Плотность смеси компонентов, г/см3, в пределах | 1,2 – 1,5 |  |
| Время образования поверхностной пленки при 23С, мин | 30-70 |  |
| Возможность подвижки швов, % | 25 |  |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 600 |  |
| Прочность на разрыв, Н/мм2 | 1,5-2,0 |  |

Назначение

Герметизация и заполнение подвижных и неподвижных швов, стыков, трещин в строительных конструкциях (бетонных, кирпичных, деревянных, металлических и т.п.)  промышленного и гражданского назначения.

Принцип 1. Защита от проникания:

1.4 Бандаж устьев трещин.

1.6 Преобразование трещин в швы.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.