РЕМпро Сталь

Ингибитор коррозии и материал для повышения адгезии

Рекомендуемое применение

- дополнительная защита арматурных стержней на этапе строительства в конструкциях, подверженных повышенной хлоридной агрессии;

- при капитальном ремонте железобетонных сооружений с целью защиты арматуры;

- в качестве материала, повышающего адгезию;

- в случае, если временные рамки на строительной площадке не позволяют произвести немедленное перекрытие очищенной стальной арматуры ремонтным составом;

- применяется на «проблемных» основаниях, для которых предусмотрена дополнительная защита.

Толщина нанесения - 2 мм за два слоя                  Температура применения от +50С до +350С

Адгезия ≥2,0 МПа				Паропроницаемость

Морозостойкость Стойкость к атмосферным воздействиям

Для внутренних и внешних работ Легкость нанесения

Антикоррозионная защита арматуры увеличение адгезии

Гражданское строительство  Промышленность

Описание материала

РЕМпро Сталь — однокомпонентное покрытие на основе цемента, выпускаемое в виде сухой смеси, состоящее из цементного вяжущего, фракционированного песка, специально подобранных добавок и ингибиторов коррозии. После смешивания с водой образует однородный пластичный состав, предназначенный для нанесения на стальные арматурные стержни. После затвердевания образует прочное водонепроницаемое покрытие с функцией пассивирования арматуры и восстановления щёлочности бетона. Может применяться как адгезионный грунтовочный состав для улучшения сцепления ремонтных материалов с существующим бетонным основанием.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип материала | тиксотропная паста |  |
| Внешний вид | серый порошок |  |
| Максимальная толщина нанесения, мм | 2,0 |  |
| Максимальная фракция заполнителя, мм | 1,0 |  |
| Расход сухой смеси для покрытия1 м2 поверхности слоем 1 мм, кг | для защиты арматурных стержней | 1,5 |
|  | увеличение адгезии | 2,0 – 3,0 |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 65 ± 5%) |  |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | ≥ 60 |  |
| Подвижность (расплыв кольца), мм | 160 – 190 |  |
| Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 90 ± 5%) |  |  |
| Прочность сцепления, через 28 суток, МПа | ≥ 2,0 |  |
| Оценка эффективности покрытий антикоррозионной защиты | соответствует |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 1. Защита от проникания:

1.3. Покрытие.

Принцип 2. Регулирование влагосодержания:

2.3. Покрытие.

Принцип 6. Стойкость к химикатам:

6.1. Покрытие.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивного состояния:

7.1. Увеличение защитного слоя за счет дополнительного раствора или бетона.

Принцип 11. Контроль анодных участков:

11.1. Покрытие арматуры слоем активного типа.

11.2. Покрытие арматуры слоем барьерного типа.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.