РЕМпро 45

Материал тиксотропного типа для ремонта бетона

Рекомендуемое применение

- ремонт монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

- ремонт каменных и армокаменных конструкций;

- ремонт конструкций из кирпича;

- ремонт бетонных водоочистных сооружений, бассейнов, эстакад, элементов фасадов балконных плит, колонн, фундаментов, подпорных стен;

- ремонт элементов бетонных и железобетонных конструкций, подверженных статическим и динамическим повторяющимся нагрузкам: железобетонные балки, фермы, колонны, ригели, ребристые плиты, стеновые панели и пр.

Тиксотропный тип			Толщина нанесения 15-70 мм/5-50 мм

Температура применения от +50С до +350С        Прочность при сжатии ≥45 МПаАдгезия ≥2,0 МПа					Морозостойкость F2200

Водонепроницаемость ≥ W12 	              Ручное и механизированное нанесение

промышленность                                                                  гражданское строительство

Описание материала

РЕМпро 45 — ремонтный материал в виде сухой смеси, созданный на основе высокопрочного цемента, фракционированного песка и специальных добавок, содержащий неметаллическую гибкую фибру. После смешивания с водой образует реопластичный тиксотропный состав, легко наносимый на поверхность конструкций без применения опалубки. РЕМпро 45 является безусадочным как в твердом, так и в пластичном состоянии. Не имеет металлических заполнителей и не содержит хлоридов. В затвердевшем состоянии представляет собой высокопрочный материал, обладающий высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью, устойчивый к истиранию и обладающий высокой адгезией к основанию.  Температура применения от +5С и до +35С. Материал выпускается в 2х модификациях: с наибольшей фракцией заполнителя 3,0 мм  и 1, 25 мм.

Характеристики

| Свойства продукта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип материала |  | тиксотропный |  |
| Внешний вид |  | серый порошок |  |
| Класс по ГОСТ 56378 – 2015 |  | R3 |  |
| Максимальная фракция заполнителя, мм |  | 3,0 | 1,25 |
| Толщина нанесения, мм |  | 15 - 70 | 5 - 50 |
| Фибронаполнитель |  | гибкий неметаллический |  |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава, кг/м3 |  | 1900± 50 кг |  |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 65 ± 5%) |  |  |  |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин |  | 30 |  |
| Подвижность, мм |  | 120-160 |  |
| Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 90 ± 5%) |  |  |  |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2ч0,5 |  | ≤ 0,4 |  |
| Прочность при сжатии, МПа | 1 сут | ≥ 15 |  |
|  | 28 сут | ≥ 45 |  |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | 1 сут | ≥ 3,0 |  |
|  | 28 сут | ≥ 5,0 |  |
| Морозостойкость для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F1 600 |  |
| Морозостойкость для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде |  | ≥ F2 200 |  |
| Водонепроницаемость |  | ≥ W12 |  |
| Прочность сцепления через 28 суток, МПа |  | ≥ 2,0 |  |

Назначение

В соответствии с ГОСТ 32016 и СП 349.1325800 материал применяется для ремонта и защиты по следующим принципам:

Принцип 3. Восстановление бетонных и железобетонных конструкций:

3.1. Нанесение ремонтного раствора ручным способом;

3.3. Нанесение ремонтного раствора методом торкретирования;

Принцип 4. Усиление бетонных и железобетонных конструкций:

4.4. Увеличение сечения конструкций ремонтными растворами.

Принцип 5. Повышение физической стойкости:

5.3. Устройство износостойкого слоя за счет ремонтного раствора.

Принцип 7. Сохранение или восстановление пассивации:

7.1. Увеличение защитного слоя арматуры за счет нанесения дополнительного слоя ремонтного раствора;

7.2. Замена загрязненного или карбонизированного бетона.

Заключения/стандарты

- СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия.

- СТО 26568488-001-2023. Ремонт и защита бетонных и железобетонных конструкций с применением материалов, производимых ООО «Полипласт-Юг». Разработан: НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство» и 
ООО «Полипласт-Юг».

- Экспертное заключение от 31.05.2023 по применению материалов ООО «Полипласт-Юг» в транспортном строительстве. АО «ЦНИИТС».

- СТО 41813749-030-2024. Ремонт бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимости материалов. АО «ЦНИИТС».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 03.07.2024 по применению на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. ФДА «Росавтодор».

- Согласование СТО 26568488-002-2023. Смеси сухие ремонтные «ПОЛИПЛАСТ РЕМpro (РЕМпро)». Технические условия от 10.09.2024 по применению на объектах ГК «Автодор».

- АТР Применение материалов Полипласт на объектах строительства.